TECHNICAL DATA SHEET

PA66 ABM

PA 66 - VISCOSITÀ STANDARD

PA 66 - STANDARD VISCOSITY

PROPRIETA’

NORME

UNITA’

VALORI TIPICI

Properties

Standard

Unit

Typical Values

FISICHE & TERMICHE / PHYSICAL & THERMAL

DENSITA’

Density

ISO 1183

g/cm³

1.14

PUNTO DI FUSIONE

DSC

-

°C

%

%

260

1.4 - 1.8

1.2

Melting Point

RITIRO ALLO STAMPAGGIO (medio)

Mold Shrinkage (average)

ASSORBIMENTO UMIDITÀ (immersione in acqua)

Moisture Absorption (water immersion)

INDICE DI FLUIDITA’

Melt Flow Index

TEMPERATURA DI RAMMOLLIMENTO VICAT B

Vicat Softening Temperature B

TEMPERATURA DI INFLESSIONE SOTTO CARICO

Heat Deflection Temperature

TEMPERATURA DI INFLESSIONE SOTTO CARICO

Heat Deflection Temperature

RESISTENZA AL CALORE / Test della biglia

Heat Resistance / Ball test

TEMPERATURA DI ESERCIZIO CONTINUO (senza carico)

ISO 62

23

o

C - 24h

9,8 N

ISO 1133

ISO 306

ISO 75-2

ISO 75-2

g/10min

°C

-

255

210

90

°C

0,45 MPa

1,81 MPa

°C

IEC 335-1

IEC 60695-10-2

°C

> 165

90

-

°C

Continuous Use Temperature (without load)

MECCANICHE /  MECHANICAL

CARICO DI TRAZIONE a snervamento

Tensile Strength at Yield

ISO 527

MPa

85

CARICO DI TRAZIONE a rottura

Tensile Strength at Break

MODULO ELASTICO a trazione

Tensile Modulus

ALLUNGAMENTO IN TRAZIONE a snervamento

Tensile Strain at Yield

ISO 527

ISO 527

MPa

MPa

%

-

3200

5.0

60

ISO 527

ALLUNGAMENTO IN TRAZIONE a rottura

Tensile Strain at Break

ISO 527

%

IZOD - RESISTENZA ALL’URTO con intaglio

Izod - Notched Impact Strength

IZOD - RESISTENZA ALL’URTO senza intaglio

Izod - Unnotched Impact Strength

ISO 180/A

ISO 180/U

KJ/ m²

KJ/m²

5.0

N

ELETTRICHE & AUTOESTINGUENZA / ELECTRICAL & FLAME RETARDANCY

RESISTENZA ALLE CORRENTI STRISCIANTI (CTI)

IEC 60112

V

-

> 600

V2

Comparative Tracking Index (CTI)

GRADO DI INFIAMMABILITA’

UL 94

Flammability

3,2 /1,6 / 0,8 mm

GWFI - 2 mm

GWIT - 2 mm

FILO INCANDESCENTE (GWT)

Glow Wire Flammability Index

FILO INCANDESCENTE (GWT)

Glow Wire Ingnition Temperature

IEC 60695-2-12

IEC 60695-2-13

°C

°C

960

725

CONDIZIONI DI STAMPAGGIO (consigliate) / Molding conditions (suggested)

Temperatura stampo

70 - 90

Mold temperature

Temperatura di essiccazione

Drying Temperature

Temperatura di stampaggio

≥ 3 h / 90 - 100

o

C

260 - 280

o

C

o

C

Molding temperature